

**Bresciareti**

di Archetti Rag. Paolo

RETI E ATTREZZATTURE PER IMPIANTI SPORTIVI, RECINZIONI, PROTEZIONE, ANTINFORTUNISTICHE, RETI DA PESCA

**25050 MONTE ISOLA (BS)**

Loc. Peschiera Maraglio – tel/fax 0309886270 Cell 335 6168870

P.I.: 03239220175 C.F.: RCHPLA62P04E333S

[www.bresciareti.it](http://www.bresciareti.it) [info@bresciareti.it](mailto:info@bresciareti.it)

[www.retiprotezione.it](http://www.retiprotezione.it) [info@retiprotezione.it](mailto:info@retiprotezione.it)

**SCHEDA ARTICOLO: R06**

Pescicoltura

Rete in nylon [PA] alta tenacità a maglia di mm 25x25 quadra senza nodo e con spessore della treccia di mm 3. Stabilizzata contro i raggi ultravioletti.

**COMPOSIZIONE** **FILATO**: rete in nylon [PA] ad alta tenacità con maglia quadrata da mm 25x25, spessore filato mm 3.

**DURATA MINIMA DELLA RETE**: oltre 8 anni.

**CARICO DI ROTTURA**: si intende carico di rottura il tiraggio di una maglia da un’estremità all’altra ed è di 92 kg.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**MATERIALE**: nylon ad alta tenacità senza nodo

**COLORE DISPONIBILE**: Bianco

**SPESSORE FILATO**: 3 mm

**RETE**: a maglia quadra

**MAGLIA**: mm 25x25

**PESO**: 220 g/mq

**BORDATURA** **PERIMETRALE**: realizzata con treccia in nylon spessore mm 7

**TEMPERATURA DI FUSIONE**: 118°

**TEMPERATURA MINIMA D’USO**: - 40°

**RESISTENZA ALL’ABRASIONE:** ottima

**UTILIZZO:** rete prodotta su misura utilizzando un filato ad alta tenacità. Usata per pescicoltura ed acquicoltura.

**Ogni rete viene utilizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta. Completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm 6, di solito di colore bianco, cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.**

**DESCRIZIONE:** la rete pescicoltura ed acquacoltura è prodotta in nylon [PA] ad alta tenacità, di colore bianco. Stabilizzata contro i raggi ultravioletti. La maglia quadrata da mm. 25x25 con un filato spesso 3 mm. Possiede una bordatura perimetrale è realizzato con treccia in nylon da 7 mm., per una maggiore durata nel tempo. Inoltre ha un’ottima resistenza all’abrasione.

Confezioniamo reti su misura in base alle vostre necessità.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti non esitate a contattarci.