

**Bresciareti**

di Archetti Rag. Paolo

RETI E ATTREZZATTURE PER IMPIANTI SPORTIVI, RECINZIONI, PROTEZIONE, ANTINFORTUNISTICHE, RETI DA PESCA

**25050 MONTE ISOLA (BS)**

Loc. Peschiera Maraglio – tel/fax 0309886270 Cell 335 6168870

P.I.: 03239220175 C.F.: RCHPLA62P04E333S

[www.bresciareti.it](http://www.bresciareti.it) [info@bresciareti.it](mailto:info@bresciareti.it)

[www.retiprotezione.it](http://www.retiprotezione.it) [info@retiprotezione.it](mailto:info@retiprotezione.it)

**SCHEDA ARTICOLO: V09**

Reti antivolatili Beige

Rete in nylon polietilene con nodo, con maglia da mm 40x40 e filato da mm 1,2, disponibile nel colore verde. Stabilizzato contro i raggi ultravioletti.

**COMPOSIZIONE** **FILATO**: rete color verde in nylon polietilene vergine, ad alta tenacità con maglia quadrata da mm 40x40, idrorepellente, spessore filato mm 1,2.

**DURATA MINIMA DELLA RETE**: oltre 10 anni

**CARICO DI ROTTURA**: si intende carico di rottura il tiraggio di una maglia da un’estremità all’altra ed è di kg 65

**INSTALLAZIONE**: estremamente facile

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**MATERIALE**: nylon polietilene vergine

**COLORE DISPONIBILE**: beige

**SPESSORE FILATO**: 1,2 mm

**RETE**: a maglia quadra

**MAGLIA**: mm 40x40

**PESO**: 40 g/mq

**BORDATURA** **PERIMETRALE**: realizzata con treccia in nylon spessore mm 6

**TEMPERATURA DI FUSIONE**: 118°

**TEMPERATURA MINIMA D’USO**: - 40°

**RESISTENZA ALL’ABRASIONE:** ottima

**ASSORBIMENTO D’ACQUA 0,01%:** idrorepellente

**UTILIZZO:** Rete prodotta per proteggere **dai volatili caseggiati, edifici civili, edifici di culto e parti di essi, etc.**

**Ogni rete viene utilizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta. Completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm 6, di solito di colore beige, cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.**

**DESCRIZIONE**: la rete V09 viene prodotta in nylon polietilene vergine di colore beige. Ha una maglia quadra per mm. 40x40 e con un filato spesso 1,2 mm. Inoltre stabilizzata contro i raggi ultravioletti.

Per una maggiore durata alla rete viene cucita una bordatura perimetrale spessa 6 mm. Ha un’ottima resistenza all’abrasione.

La rete serve per proteggere dai volatili caseggiati, edifici civili, edifici di culto e parti di essi, etc. può essere confezionata su misura, in base alle vostre esigenze, e a vostra richiesta invieremo un campione della rete, a nostre spese.

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti non esitate a contattarci.