

**Bresciareti**

di Archetti Rag. Paolo

RETI E ATTREZZATTURE PER IMPIANTI SPORTIVI, RECINZIONI, PROTEZIONE, ANTINFORTUNISTICHE, RETI DA PESCA

**25050 MONTE ISOLA (BS)**

Loc. Peschiera Maraglio – tel/fax 0309886270 Cell 335 6168870

P.I.: 03239220175 C.F.: RCHPLA62P04E333S

[www.bresciareti.it](http://www.bresciareti.it) [info@bresciareti.it](mailto:info@bresciareti.it)

[www.retiprotezione.it](http://www.retiprotezione.it) [info@retiprotezione.it](mailto:info@retiprotezione.it)

**SCHEDA ARTICOLO: V08**

Antipiccione bianco

Rete in nylon polietilene, con maglia da mm 40x40 e filato da mm 1,2, disponibile nel colore bianco. Stabilizzato contro i raggi ultravioletti.

**COMPOSIZIONE** **FILATO**: rete color bianco in nylon polietilene vergine, ad alta tenacità con maglia quadrata da mm 40x40, idrorepellente, spessore filato mm 1,2.

**DURATA MINIMA DELLA RETE**: oltre 10 anni

**CARICO DI ROTTURA**: si intende carico di rottura il tiraggio di una maglia da un’estremità all’altra ed è di kg 65

**INSTALLAZIONE**: estremamente facile

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**MATERIALE**: nylon polietilene vergine

**COLORE DISPONIBILE**: bianco

**SPESSORE FILATO**: 1,2 mm

**RETE**: a maglia quadra

**MAGLIA**: mm 40x40

**PESO**: 40 g/mq

**BORDATURA** **PERIMETRALE**: realizzata con treccia in nylon spessore mm 6

**TEMPERATURA DI FUSIONE**: 118°

**TEMPERATURA MINIMA D’USO**: - 40°

**RESISTENZA ALL’ABRASIONE:** ottima

**ASSORBIMENTO D’ACQUA 0,01%:** idrorepellente

**UTILIZZO:** Rete prodotta per evitare che uccelli danneggino caseggiati, tetti e capannoni industriali, monumenti di interesse storico e artistico, allevamento di pollame.

Queste reti di protezione eliminano l’intrusione di volatili senza arrecare danno all’ambiente.

**Ogni rete viene utilizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta. Completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm 6, di solito di colore bianco, cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.**